ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

-------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая  карта разработана на проведение текущего ремон-

та штукатурки внутренних помещений зданий - мест общего пользования

1.2 Работы выполняются вручную в доме с кирпичными стенами (перего-

родками).

1.3 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются:

объемы работ, калькуляция трудовых затрат.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Ремонтные работы должны выполняться при температуре окружающей

среды не ниже 10°С и влажности воздуха не более 60%.

2.2 Перед началом работы производят осмотр поверхности существующей

штукатурки с простукиванием. Участки штукатурки рыхлой, с высолами,

ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми тре-

щинами, места с отставшим штукатурным слоем полностью очищают от старой

штукатурки. Швы в кладке расчищают на глубину 1-1,5 см. Поверхность

стены под обитой штукатуркой промывают.

2.3 При восстановлении штукатурки в местах, где имелись засолы,ржа-

вые пятна или плесень в штукатурный раствор вводят гидрофобные добавки:

на 1м3 раствора состава 1:0,5:4 ( цемент:известковое тесто:песок ) -

- 1л 50% кремний-органической эмульсии ГКЖ-94 или ГКЖ-12

2.4 Оштукатуривание отбитых мест производится в три слоя: обрызг,

грунт и накрыв. Количество слоев зависит от толщины слоя старой штука-

турки. При толщине слоя до 20 мм допускается однослойная штукатурка.

2.5 При устройстве однослойных покрытий их поверхность разравнивают

сразу же после нанесения раствора. При устройстве многослойного штука-

турного покрытия каждый слой наносят после схватывания предыдущего.

Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

2.6 Допускаемая толщина каждого слоя при многослойной штукатурке без

полимерных добавок:

а) обрызга по кирпичным, бетонным поверхностям - до 5мм;

б) грунта из цементных растворов - до 5 мм; известково-гипсовых -

до 7 мм;

в) накрывочного слоя до 2 мм

2.7 Границы старой и новой штукатурки затирают заподлицо.

2.8 Требования к качеству работ:

а) места  примыкания  старой и новой  штукатурки должны быть хорошо

притерты и уплотнены без заметных на глаз линий спая;  "отмазка"

новой штукатурки на поверхность существующего слоя в местах примы-

кания недопустима;

б) штукатурка должна быть прочно соединена с оштукатуриваемой повер-

хностью и не отслаиваться;

в) оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими с четко

отделанными гранями углов пересекающихся плоскостей, без следов

затирочного инструмента, потеков раствора, пятен, высолов;

г) трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность

и пропуски не допускаются.

2.9 Работы по ремонту штукатурки выполняются звеном из 2-х штукату-

ров 4-го и 3-го разрядов.

2.10 При производстве работ необходимо соблюдать следующие правила

техники безопасности:

а) при нанесении штукатурного раствора на поверхность стен, при раз-

равнивании и затирке штукатуры должны пользоваться защитными очками.

б) при ремонте мест штукатурки, расположенных на высоте более 1,5 м,

работы должны производиться с инвентарных лесов.

в) при производстве работ с лесов инструмент,материалы на них должны

располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность падения.

Леса должны быть  устойчивыми, обеспечивающими  безопасную  работу

штукатуров.

3. Основные материалы, инструмент:

штукатурный раствор,

молоток штукатурный, лопатка штукатурная, терка деревянная,

кисть для смачивания водой, правила.