ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.

РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

1. Область применения карты.

  - Технологическая карта разработана на ремонт межпанельных стыков с применением мастики (Сазиласт, Гермобутил), уплотняющей прокладки (Вилотерм), пены монтажной.

  - При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются: объемы работ, калькуляция или смета трудовых затрат, график выполнения процесса.

- Организация и технология строительного процесса.

  - Устье ремонтируемого стыка освободить от остатков герметика, краски, уплотнителя и раствора, обеспылить. Отколы и трещины ремонтируются полимерцементным составом.

  - Расчистка стыков выполняется вручную – с помощью скарпеля и молотка или механизированным способом – перфоратор.

  - Поверхность кромок стыков в момент герметизации должна быть в сухом состоянии.

  - В устье стыка устанавливается (забивается) упругая прокладка «Вилотерм» деревянной лопаткой насухо с поперечным обжатием на 20-50%. Прокладку «Вилотерм» необходимо устанавливать без разрывов на всю длину стыка. Соединение прокладки производится в «ус». Допускается установка прокладки в 2 ряда (в случае большого раскрытия стыка).

  - После установки прокладки устье стыка заполняется монтажной пеной  (пеногерметиком).Заполнение стыка пеногерметиком производится с уличной стороны плиты, через специальный наконечник из аэрозольного баллона за один или несколько (в случае большого раскрытия стыка) проходов.

  - После полного затвердевания пеногерметика (24 часа) производится обрезка его излишков с приданием ровной поверхности  по разрезу стыка.

  - Для полной герметизации стыка кистью наносится поверхностный защитный слой герметизирующей мастикой.

2.8. При выполнении работ и до полного высыхания соблюдать меры пожарной безопасности. В период производства  работ по герметизации не производить огневые работы ближе 20 м.

2.9.Температурный интервал проводимых работ: от минус 15° С  до плюс 35° С.

- Материально-технические ресурсы.

  - Материалы:

- растворитель или бензин А-76;

- уплотняющая прокладка «Вилотерм» толщ.40 мм;

- герметик : пена монтажная в баллоне емк.0,75 л; «Макрофлекс»

- мастика: «Гермобутил», «Оксипласт»

  - Инструменты, приспособления и механизмы:

- кисть;

- скарпель;

- молоток;

- металлический шпатель;

- терка;

- перфоратор;

- нож;

- автоподъемник (автовышка)