ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ карта на УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА

(СТЕКЛОГИДРОИЗОЛА,ЛИНОКРОМА и т.п.)

-------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Карта разработана на устройство покрытия кровли из стеклогидро-

изола и подобных материалов способом наплавления нижнего слоя (без

применения битумных мастик). При устройстве кровли и гидроизоляции

из стеклогидроизола не требуется применения приклеивающих мастик, до-

статочное количество битума уже нанесено на основу материала.

1.2 При привязке карты к конкретным условиям уточняются объем работ,

калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Кровельные работы допускается выполнять при температуре до-20"С.

2.2 Перед началом работ подготавливают основание кровли: очищают от

загрязнений и осадков, производят ремонт карнизов, парапетов, венткана-

лов и шахт, ремонт швов между плитами перекрытия; производят выравни-

вающую цементную стяжку и огрунтовку.

2.3 При устройстве  кровельного  ковра из стеклогидроизола  рулоны

укрывного материала раскатывают по крыше, обеспечивая нахлест 100 мм

по ширине полотна. Приклеивают с одной стороны окончания всех рулонов

к основанию кровли, затем снова скатывают в рулоны.Разогревают нижний

слой полотна пламенем горелки, медленно раскатывают рулон для слипания

укрывного материала с основанием, плотно прижимают полотно к основанию

(прикатывают катком) не допуская образования складок, бугров, воздуш-

ных пузырей и отслоений. Укрывное  полотно должно  плотно сцепиться с

основанием кровли. Затем, отгибая металлическим крючком края полотна в

местах нахлеста, прогревают пламенем горелки склеиваемые поверхности,

заглаживают край верхнего полотна при помощи  шпателя или прикатывают

катком. В местах нахлеста не должно быть отслоений.

2.4  Требования, предъявляемые к кровельным покрытиям:

- прочность сцепления с основанием;

- пузыри,вздутия,вмятины,проколы,задиры,разрывы не допускаются;

- чаши водоприемной воронки внутренних водостоков не должны высту-

пать над поверхностью основания.

3. Требования ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ при выполнении кровельных работ:

3.1 Кровельные работы выполняются по наряд-допуску звеном, состоя-

щим не менее, чем из 3-х человек не моложе 18 лет.

3.2 Рабочие при выполнении кровельных работ должны пользоваться пре-

дохранительными поясами и нескользящей обувью.

3.3 Запрещается производить работы по устройству кровли при скорости

ветра более 7 м/сек, при тумане, гололедице, ливневом дожде, сильном

снегопаде.

3.4 При выполнении работ на земле не ближе 3 м от здания  устанав-

ливается ограждение. Складирование на кровле штучных материалов, ин-

струментов  производится таким образом, чтобы исключалась возможность

их падения, сдувания ветром.

3.5 Подъем материалов на крышу производится ГПМ.

3.6 Баллон со сжатым газом во избежание падения и взрыва должен быть

надежно установлен на рабочем месте на расстоянии не менее 10 м от ис-

точника открытого огня, от токоведущих проводов на расстоянии не менее

1 м.

3.7 Отогревать вентили баллонов и редукторов в случае их замерзания

разрешается только горячей водой,не используя источников открытого огня

3.8 Не допускать контакта кровельных материалов с растворителями,

нефтью, маслом и т.п.

3.9 Запрещается сбрасывать с крыши остатки материалов, мусор, инстру-

мент и т.п.